实验背景

我厂生产的纯棉普梳针织用棉纱，近期客户反映纱线的中长片段纱线的不匀率较差，希望改善中长片段纱线的不匀率的水平，如果你是我厂的一名技术工程师，请①从细纱生产工序分析原因，②从细纱工艺的角度制定改善质量的实验方案，③通过实验方案的设计分析可能的结果，④你认为通过你的优选方案的实施，可能对其他质量指标产生的影响。

实验方案设计

一、原因分析

在细纱工艺中，主要是由细纱牵伸工艺对中长片段纱线均匀程度有较大影响。

在罗拉牵伸中，须条所受握持力没有稳定大于牵伸力，罗拉不能有效控制纤维的运动，造成经牵伸后的输出纱条上形成牵伸波附加不匀。在牵伸工艺配置中，影响握持力大小的因素主要有罗拉加压工艺、胶辊和胶圈性能等，而影响牵伸力大小的因素主要有纺纱定量、牵伸倍数和牵伸分配、罗拉握持距、钳口隔距、粗纱捻系数等。其中着重影响中长片段不匀的因素有：

后区牵伸工艺：牵伸倍数过大，中后罗拉握持距过小；

前区牵伸工艺：前中罗拉中心距过大或者过小，前胶辊压力不足，胶圈钳口隔距不合适。

因此，在细纱牵伸工艺的配置方面应着重从上述几个因素考虑，减少牵伸波附加不匀。

二、实验方案设计

细纱后区牵伸倍数直接影响细纱工序对粗纱须条的解捻和对弯钩纤维的伸直平行，粗纱捻系数直接影响后区附加摩擦力界分布，后区握持距直接影响浮游区长度，进而影响牵伸力。

选取后区牵伸倍数、粗纱捻系数、后区握持距为正交实验因素，进行正交试验设计，以寻求改善细纱中长片段不匀的实验方案。考虑到针织纱注重条干和细节的技术要求，最终将中长片段不匀率、条干CV值、千米细节三项指标作为质量考核指标。

①在后区牵伸倍数范围a内，取三个水平：1、2、3;

②在粗纱捻系数范围b内，取三个水平：1、2、3;

③在后区握持距范围c内，取三个水平：1、2、3。

说明：水平1、2、3为依次递增关系。

| 实验号 | 后区牵伸a | 粗纱捻系数b | 后区握持距c | 中长片段不匀率(%) | 条干CV值(%) | 千米细节(个/km) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| 2 | 1 | 2 | 2 |  |  |  |
| 3 | 1 | 3 | 3 |  |  |  |
| 4 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |
| 5 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |
| 6 | 2 | 3 | 3 |  |  |  |
| 7 | 3 | 1 | 1 |  |  |  |
| 8 | 3 | 2 | 2 |  |  |  |
| 9 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |

三、设想分析可能的实验结果

1、单因素分析

（1）后区牵伸倍数

根据牵伸原理，牵伸的移距偏差（E-1）X与牵伸倍数近乎呈直线关系。当后区牵伸倍数小时，后区牵伸摩擦力界稳定，粗纱须条弱捻区分裂机会小，须条不易翻动，不易产生捻度重新分布，纤维间须条紧密度好，对浮游纤维可有效控制，有利于减少细节的产生。故在其他水平相同时，随着牵伸倍数的增大，条干会不断恶化

（2）后区罗拉握持距

后区罗拉中心距过大或过小都会影响牵伸区内纤维的正常运动。隔距小时,摩擦力界强度较强，浮游纤维减少。随着隔距继续减小，牵伸力逐渐增大。小到一定值会导致纤维被拉断或牵伸不开而出现“硬头”,恶化输出须条的均匀度。

（3）粗纱捻系数

适当加大粗纱捻系数，加强牵伸区纤维的聚合作用，使纤维间抱合力增强，纱条绕中心线不容易发生翻动。但当粗纱捻系数过大易引起后牵伸区捻回的重新分布，不利于对纤维运动的控制，对摇架加压要求更高。

2、正交结果预测

（1）实验号3（a1b3c3），即较小的牵伸倍数、较大的粗纱捻系数、较大的后区罗拉握持距，条干最佳。

分析：粗纱捻系数适当放大，有利于进入后牵伸区的纱条结构紧密稳定，较小的后区牵伸倍数和稍大的后区罗拉中心距又使得整个牵伸后区的牵伸力和牵伸力不匀率不致于过大，摩擦力界稳定，纱条上不易发生捻回重分布，进入前区的纱条结构紧密有利于发挥主牵伸区的控制作用，提高成纱质量。

（2）实验号9（a3b3c3），即较大的牵伸倍数、较大的粗纱捻系数、较大的后区罗拉握持距，条干较差。

分析：在牵伸倍数大且粗纱捻系数大时，由于过大的后区牵伸倍数使纱条承受较大的张力，使纱条上各处截面发生粗细变化，引起捻回重新分布，牵伸纱条中部摩擦力界突然下降，纱条结构松散，牵伸力产生大的波动，不利于纤维结构的稳定，引起条干恶化。

四、对其他质量指标产生的影响

4.1对纱线强度、纱线强度不匀的影响

由于细纱机牵伸工艺的改变造成细纱条干均匀度的变化，随着细纱机的牵伸倍数与隔距增大，成纱强力下降。

细纱机后区牵伸倍数对成纱强力匀的影响非常显著。随着后区牵伸倍数的降低，成纱条干不匀值和单纱强力不匀值明显降低，同时对粗纱的粗细片段具有一定程度的匀整作用。这些因素改善了成纱均匀度，进而降低了单纱强力不匀。细纱机后区牵伸倍数较小会带来牵伸力的加大，为缓解牵伸力与握持力的矛盾，会适当放大后区隔距和增加罗拉加压。

细纱牵伸工艺与成纱强力的关系

因此可得出对纱线强度不匀的影响预计：实践证明，细纱条干均匀度好，细纱单强不匀率就会下降，其相关系数在0.7以上。因此预计改善条干后单纱强力不匀将会下降。

| 质量指标 |  | 后区牵伸a | 粗纱捻系数b | 后区握持距c |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 断裂强度/（cN/tex） | k1 | 1 | 1 | 1 |
|  | k2 | 2 | 2 | 2 |
|  | k3 | 3 | 3 | 3 |
|  | R |  |  |  |
|  | 较优方案 |  |  |  |

对纱线强度的影响：将实验数据填入正交分析表格中，可以将选出的最优方案中的纱线强度与其他方案进行综合比较，从而可以对比出选择的最优实验工艺参数对纱线强度的影响。可以进一步分析，如最优方案虽然最有利于改善中长片段不匀，却不是强力提高的最佳方案。

4.2 对纱线棉结的影响

适当的粗纱捻系数可提高细纱牵伸前区须条的紧密度，减少边缘纤维和短绒的散失，有利于增加纤维间的应力的抗弯刚度，减少纤维搓转而形成棉结。

牵伸会使纱条扩散，扩散的纱条边缘纤维与机件摩擦后，会产生棉结。减小细纱机的后区牵伸倍数，放大细纱区后区隔距，两者搭配既能加强对牵伸区纤维的约束，提高须条紧密度，又能使须条经后区牵伸后仍留有一定捻回进入主牵伸区，有利于提高前区须条的紧密度，进一步减少纤维扩散，又能加强对纤维运动的有效控制，从而减少成纱棉结数量。如表所示：

| 方案 |  | 后区牵伸a | 粗纱捻系数b | 后区握持距c | 棉结/（个/km） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k1 |  | 1 | 1 | 1 | 较少 |
| k2 |  | 2 | 2 | 2 | 最少 |
| k3 | 3 | 3 | 3 | 最多 |

4.3 对纱线毛羽的影响

粗纱捻系数适当加大对减少毛羽有利。在细纱不出“硬头”的前提下，一般捻系数控制在110以上。粗纱捻系数较大，对纤维的控制较强，减少了纤维的离散程度，使纤维的头尾不易伸出纱条主体表面，因为成纱毛羽少，同时粗纱捻系数加大，还可避免在后续运输、退绕过程中粘挂、磨毛。

细纱工序对毛羽影响较大，但是是细纱锭速、钢丝圈、纲领、细纱钳口和集合器等对纱线毛羽影响较大。改变后区牵伸倍数，后区握持距不是影响纱线毛羽的主要影响因素。